Лекція № 8

Тема 4. Критерії міцності (теорії міцності)

4.1. Поняття про критерій міцності

При лінійному напруженому стані діє одне головне напруження σ. Умова міцності записується у вигляді σ≤σ, деσ - допустиме напруження.

При об’ємному напруженому стані діють декілька головних напружень σ1,σ2,σ3 і записати умову міцності  не просто. Ця задача розв’язується введенням критеріїв міцності.

Критерій міцності це величина (напруження, деформація, потенціальна енергія, комбінація напруження і т.д.) відповідальна за руйнування(критичний стан) матеріалу.

Вважається, що небезпечний стан для матеріалу  при будь-якому виді напруженого стану наступає тоді, коли критерій міцності досягає однієї і тієї ж граничної величини. Граничне значення критерію визначають експериментально при якому-небудь виді напруженого стану, як правило при розтягу, стиску, або крученні (прості досліди).Сформульовано ряд гіпотез про те, що являється критерієм міцності. Ці гіпотези називаються механічними теоріями міцності.

4.1. Класичні критерії міцності

1) Критерій найбільших нормальних напружень (перша теорія міцності)

Руйнування наступає тоді, коли найбільше за абсолютною величиною нормальне напруження досягає граничного значення.

Умова руйнування σmax=σb. Умова міцності σmax≤σ.

Для матеріалів з неоднаковими властивостями на розтяг і стиск.

σ1≤σpσ3≤σc   	(4.1)

Недоліки теорії: не враховує вплив двох інших напружень.

Використовується для розрахунку на міцність деталей з крихких матеріалів (кераміка, загартована сталь, ....)

2) Критерій найбільших лінійних деформацій (друга теорія міцності)

Руйнування наступає тоді, коли найбільше відносне видовження досягає граничного значення ε°.

Умова руйнування εmax=ε°. Умова міцності εmax≤ε.

Для об’ємного напруженого стану      εmax=ε1=1Eσ1−μσ2+σ3.

При лінійному напруженому стані згідно з законом Гука   ε=σpE.

Умова міцності за II теорією

σ1−μσ2+σ3≤σp              				(4.2)

Еквівалентне напруження

σеквII=σ1−μσ2+σ3          				(4.3)

Область використання: крихкі матеріали (високоміцна сталь, легований чавун), для яких справедливий закон Гука. У деяких випадках дає некоректні результати.

3)Критерій найбільших дотичних напружень (третя теорія міцності)

Небезпечний стан (руйнування або виникнення пластичних деформацій)  наступає тоді, коли найбільше дотичне напруження досягає граничного значення.

Умова міцності τmax≤τ.

При об’ємному напруженому стані τmax=σ1−σ32.

При лінійному напруженому стані  τmax=σ2; τ=σ2.

Звідси умова міцності за III-ю теорією σ1−σ3≤σ        			 (4.4)

Еквівалентне напруження     σеквIII=σ1−σ3                    			 (4.5)

Недолік теорії – не  враховує вплив на міцність σ2.

Область використання: пластичні матеріали.

4)Критерій питомої потенціальної енергії зміни форми (четверта теорія міцності)

Небезпечний стан (руйнування або виникнення пластичних деформацій) наступає тоді, коли питома потенціальна енергія зміни форми досягає граничного значення.

Умова міцності uФ≤uФ.

При об’ємному напруженому стані uФ=1+μ6Eσ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12

При лінійному напруженому стані   uФ=1+μ3Eσ2;uФ=1+μ3Eσ2.

Умова міцності 3а IV-ю теорією

12σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12≤σ           		(4.6)

σеквIV=12σ1−σ22+σ2−σ32+σ3−σ12                            (4.7)

При плоскому напруженому стані σ3=0

σеквIV=σ12+σ22−σ1σ2.

Область використання --  пластичні матеріали.

5) Критерій Мора

σ1−χσ3≤σp      (χ=σpσc )               			(4.8)

При χ=1  (пластичні матеріали) критерій збігається з критерієм найбільших дотичних напружень (4.4).

Недолік критерію – не враховує вплив σ2.

Область використання -- крихкі матеріали.

4.2. Нові критерії міцності. Критерій Писаренка-Лебедєва

Представником нових критеріїв міцності, запропонованих, в основному, для крихких матеріалів, є критерій Писаренка-Лебедєва

χσi+(1−χ)σ1≈σp ,            				(4.9)

де σi - інтенсивність напружень, σi=σеквIV;           χ=σpσc

Для пластичних матеріалів χ=1 і критерій збігається з критерієм IV теорії міцності (4.6) σеквIV≤σp.

Для крихких матеріалів σp<<σc⇒χ=0 і критерій збігається з критерієм I теорії міцності (4.1) σ1≤σp.

Область використання –  крихкі матеріали.

Приклад: Для небезпечної точки чавунної деталі:

σα=5МПа;σβ=−25МПа;τα=−τβ=26МПа

σp=35МПа;σc=120МПа.

Перевірити на міцність.Визначити запаси міцності по відношенню до допустимого напруження (недовантаження).

Визначимо головні напруження:

σ1=12σα+σβ+(σα−σβ)2+4τα2=125−25+(5+25)2+4⋅262=20МПа;

σ3=125−25−(5+25)2+4⋅262=−40МПа;

σ2=0.

I-ша теорія міцності.

σ1≤σp ; 20<σp=35МПа40МПа<σc=120МПа;

Запас міцності n=σpσ1=3520=1,75.

II-га теорія міцності.

σеквII=σ1−μ(σ2+σ3)≤σp;μ=0,25;

σеквII=20−0,25(0−40)=30МПа≤σp=35МПа;

n=σpσеквII=3530=1,17.

Теорія міцності Мора.

σеквM=σ1−σpσcσ3≤σp;

σеквM=20−35120(−40)=31,7МПа≤35МПа;

n=σpσеквM=3531,7=1,1.

Теорія міцності Писаренка-Лебедєва.

σекв=χσi+(1−χ)σ1≤σp;

σi=σ12+σ32−σ1σ3=202+402−20⋅40=52,9МПа;

χ=σpσC=35120=0,29;

σекв=0,29⋅52,9+(1−0,29)20=29,5МПа<35МПа;

n=σpσекв=3529,5=1,19.